汽车漆喷涂起云（发花）的原因、预防与解决

起云（发花）问题：

主要发生在金属漆施工涂层表面金属颗粒（铝粉）积聚在一起，

排列不均匀，反光不同，

使颜色出现深浅不一的现象。

起云（发花）的原因：

- 喷涂环境影响，如湿度太大

- 使用了挥发速度过慢或过快的稀释剂

- 涂料调配比例不正确，施工粘度过高或过底

- 喷枪口径不正确或雾化不均匀

- 不正确的喷涂方法，如：气压、出漆量、扇幅等

- 喷涂时静止时间或闪干时间不足

- 第一道清漆喷涂太湿，

会使银粉或珍珠回流清漆层

起云（发花）的预防：

- 利用合适的喷涂环境喷涂

- 根据施工温度和喷涂面积选择合适的稀释剂，

并按照产品比例说明，进行正确调配产品

- 选择合适的喷枪口径，并调整最合适的雾化

- 用正确的喷涂方法进行喷涂

- 涂层间应留有合理的静止时间和闪干时间

- 第一道清漆喷涂不宜太湿

解决：

- 如果喷涂清漆前发现有起云现象，

可使用1000-1500目水磨砂纸进行打磨，

并采用正确的喷涂方法进行喷涂，

直至问题消失即可喷涂清漆

- 如喷涂清漆后发现，

可在清漆干燥后，打磨重新喷涂

关注

裕华行涂料

了解更多汽车漆知识